## Slide 1: Caractérisation multi-physique de composites en cours de transformation
Le LTEN, activité composites
Procédés Composites
Analyse thermique - instrumentation
Appareils multifonctionnels
Rhéocinétique
Steven Le Corre
Nantes Université, CNRS, Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes
Collaborateurs : Vincent Sobotka, Jean-Luc Bailleul, Didier Delaunay, Mael Péron (GeM)
Thèses : Xavier Tardif, Baptiste Pignon, Mael Péron, Romain Cardinaud, Rima Sfar Zbed, Sourour Traouli
Plan

## Slide 2: LTEN : Actions de Recherche
Physique des Procédés Composites
Bulles, gouttes et coulis de glace
Fluides complexes et applications
Stockage de l’énergie
Optimisation des systèmes énergétiques
Conversion de l’énergie
8 permanents
Jean-Luc Bailleul
Vincent Sobotka
Arthur Lévy
Elissa El Rassy
Steven Le Corre
Eric Le Gal La Salle (ICAM), Jérôme Soto, (ICAM) Juliana Preisner (ICAM)

## Slide 3: LTEN : Physique des procédés composites
Caractérisation multi-physiques
Optimisation thermique des moules
Adhésion TP
Conformal cooling
Shape optimization

## Slide 4: LTEN : Physique des procédés composites
Résistance thermique de contact
Tomographie RX in-situ
Développement de porosités lors de la cuisson d’un composite TD
Surmoulage de TPV – mesure de flux et RTC
RTC entre tapes en dépose de bandes
FLIR
Laser 2kW
Capteur de force 450N
Mise en tension
Bâti instrumenté
Déconsolidation de composites TP

## Slide 5: 2 - Procédés Composites Généralités, positionnement

## Slide 6: Procédés Composites
Variété de procédés et de matériaux
  Imprégnation des renforts : RTM et variantes
  Imprégnation continue : Pultrusion

## Slide 7: Procédés Composites
Variété de procédés et de matériaux
  Pré-imprégné TD : SMC – fibres courtes
  Pré-imprégné TP : Thermo-estampage – fibres longues

## Slide 8: Procédés Composites
Variété de procédés et de matériaux
  Pré-imprégné TD : autoclave
  Fabrication additive : AFP, prépreg TP

## Slide 9: Procédés Composites
Mise en forme des matériaux composites (exemple TD)
TRANSFERTS THERMIQUES
CINÉTIQUE DE RÉACTION
COMPORTEMENT MÉCANIQUE

## Slide 10: Procédés Composites
Impact de la thermique et du changement d’état
Défauts potentiels
Retraits
Contraintes résiduelles

## Slide 11: 3 – Analyse thermique et instrumentation

## Slide 12: Analyse thermique
Equation de la chaleur
Paramètres thermo-dépendants à identifier
Méthodes standard
  Adaptée à l’état liquide ou l’état solide, difficulté de l’étude de la transition
  Pas toujours adaptées aux vitesses de chauffage industrielles
Capacité calorifique massique
Tenseur de conductivité
Enthalpie de réaction
Cinétique réactionnelle
Masse volumique

## Slide 13: Analyse thermique
Calorimétrie
  DSC
  Cp et cinétique
  max 20K/min
TP : Chauffage/Fusion de différents PEKK
TD : chauffage/cuisson d’une résine polyester
TD : chauffage/cuisson d’une époxy M21E

## Slide 14: Analyse thermique
Calorimétrie
  DSC : mesure de la cinétique réactionnelle
  Modélisation phénoménologique

## Slide 15: Analyse thermique
Calorimétrie
  DSC Flash : vitesse jusqu’à 10000K/s, échantillons ~30ng
  Etude d’un PEEK
  Procédure incrémentale
Diagramme TRC du PEEK
Eléments chauffants
Echantillon
Refusion après cristallisation partielle

## Slide 16: Analyse Thermique
LFA
Conductivimétrie
  Méthodes de type Plaque Chaude Gardée (PCG)
    BT25 = -150°C – 250°C
    Myrthe : mesure de RTC, échantillons minces
  Mesure de diffusivité en régime transitoire
    Hot Disk : liquide et solide, haute température
    PIMMS : méthode de type hot disk anisotrope
    LFA
  Verrou
    Obtention de la conductivité en cours de transformation
    Méthodes inverses (PhD R. Moussallem, 2024)
Hot Disk
Myrthe
PCG

## Slide 17: Instrumentation
Capteurs de Flux
  Base de thermocouples
  Méthode inverse
  Hautes températures, vitesses
  Estimation de RTC
3 thermocouples 25µm
T
x
T1
T3
T2
Tp(t)
Fp(t)
Solution reconstruite à chaque instant par méthode inverse
Pulse laser

## Slide 18: 4 – Appareils multifonctionnels La lignée des PVT cinétique + dilatométrie + mécanique

## Slide 19: PVT-a
Variations de Volumes lors d’un cycle de cuisson (T,P)
  Résines thermodurcissables de l’état liquide à l’état solide (<200°C)
  Mesure de cinétique par capteur de flux
[Tardif et al 12]
  Capsule en silicone
  Résine injectée
  Variations de volume mesurée par capteur LVDT
  Transferts thermiques 1D

## Slide 20: PVT-a
Exploitation : résine époxy M21E
  Exothermie mesurée par le capteur de flux
  Confrontation au modèle identifié par DSC
[Tardif et al 12]

## Slide 21: PVT-a
Exploitation : résine époxy M21E
  Analyse dilatométrique
  Mesure des coefficients de dilatation états crus et cuits (CTE)
  Mesure du coefficient de retrait (CCS)
[Tardif et al 12]

## Slide 22: PVT-XT
Appareil PVT pour thermoplastiques
  Hautes températures : ~400°C
  Hautes vitesses de chauffage/refroidissement : 200K/min (~3K/s)
  Mesure de cinétique de cristallisation
[Tardif et al 12]
Chauffage 1D radial par induction
Capteur de flux radial
Hautes pression possibles (200MPa)

## Slide 23: PVT-XT
Cinétiques de cristallisation
  Effets de vitesse
  Effets de pression
  Suivi par le volume spécifique et le flux de chaleur
[Tardif et al 12]
Refroidissement d’un PP sous 30 MPa
Refroidissement d’un PEEK à -2K/min
Retrait de cristallisation

## Slide 24: PVT-HADDOC
Motivation
  Caractérisation cinétique et dilatométrique de composites TD en cours de cuisson
Verrous
  Cycles de pression et température représentatifs
  Mesure cinétique simultanée
  Etat parfaitement homogène :
    Mécanique
    Thermique
    Cinétique
  Mesure des dilatations triaxiales : anisotropie
HADDOC
  Homogeneous Anisotropic Deformation & Degree Of Cure
[Tardif et al 12]

## Slide 25: PVT-HADDOC
Principe
[Tardif et al 12]
Échangeur supérieur
Capteur de pression
Fenêtre
Piston
Plateau inférieur
Huile Silicone
Profilomètre optique
Échangeur inférieur
Capteurs de flux
Échantillon
(1)
(2)
Force
Pression
Ph
Température 20 – 200°C
Flux  Degré d’avancement
État mécanique : Pression 1 – 10 bars
Mesure 2D : (1) A travers l’épaisseur (2) Dans le plan

## Slide 26: PVT-HADDOC
Réalisation
  Montage sur presse Instron Electropulse E10000
État hydrostatique
σ3 = Phuile
σ2= Phuile
σ1 = Phuile
Epaisseur 6 mm
Échantillons
L = 105 mm

## Slide 27: PVT-HADDOC
Déplacements mesurés dans la direction plane
)
Ligne de mesure à travers l’épaisseur
Axis 2 (mm)
Axis 3 (mm)
Time (s)
Mesure de déformation latérale :
  Profilomètre optique
  Correction de réfraction + Dilatations d’ensemble

## Slide 28: PVT-HADDOC
Analyse du comportement dimensionnel en cuisson
  Empilement UD, direction 1
  Déformations selon les 3 directions
Phase 1 de pré-conditionnement (Dilatation thermique et consolidation)
Phase 2 : Dilatation thermique
Phase 3 : Retrait chimique
Phase 4 : Contraction thermique
(2) Dans le plan
(1) Sens longitudinal
(3) À travers l’épaisseur
L0
h0

## Slide 29: PVT-HADDOC
Estimation des coefficients d’expansion thermique (CTE)
Valeurs mesurées des CTE
État cru (I)
État vitreux
réticulé (II)
A travers l’épaisseur
Dans le plan
10-6 K-1
178 ± 9
55 ± 4
100 ± 11
39 ± 4
39 ± 1
52 ± 1
Comparaison avec Dilatomètre linéaire
Expansion Thermique
Couplage thermochimique
Retrait thermique
Ret. Ch
Compactage
Ret. Ch
Expansion Thermique
Retrait thermique
(I)
(II)
(I)
(II)

## Slide 30: PVT-HADDOC
Estimation des coefficients de retrait chimique (CCS)
Valeurs mesurées des CCS
Avant gel
Après gel
A travers l’épaisseur
Dans le plan
%
-3.83 ± 0.3
-2.07 ± 0.1
-0.27 ± 0.04
-1.4 ± 0.09
Comportement orthotrope, dépendant de αgel
Transmission des déformations fortement impactée par la transition rhéologique
(2) Dans le plan
(1) Sens longitudinal
(3) À travers l’épaisseur
Pas d’influence de la température de cuisson
Cuisson à 160°C
Cuisson à 180°C

## Slide 31: PVT-HADDOC
Tentative d’explication
  Modèle multicouches périodiques
  Kirchhoff-Love
  Thermo-chemo-élastique orthotrope
  Calcul incrémental sur le cycle thermique
La transition rhéologique impacte les plis
Avant gel : orthotrope
Après gel : isotrope transverse
Différence expansion vs contraction
Rôle de la distribution des fibres dans l’épaisseur vs dans le plan

## Slide 32: 5 – Rhéocinétique Evolution du comportement mécanique en cours de transformation

## Slide 33: Rhéocinétique
Résine thermodurcissable seule
  Détermination conventionnelle du point de gel
  Essais en rhéométrie plan-plan oscillatoire
[1] P. I. Karkanas and I. K. Partridge, J. Applied Polymer Science, vol. 77, no. 10, pp. 2178-2188, 2000.
[2] C.-y. M. Tung and P. J. Dynes, J. Applied Polymer Science, vol. 27, no. I, pp. 569-574, 1982.
[3] M. Libor, Polymer Bulletin, vol. 116, pp. 109-116, 1991.

## Slide 34: Rhéocinétique
Résine thermodurcissable SMC
  Essais en rhéométrie annulaire oscillatoire
  Chemin d’amplitude de contraintes prédéfini

## Slide 35: Rhéocinétique
Résine thermodurcissable seule
  Essais en rhéométrie annulaire oscillatoire
  Chemin d’amplitude de contraintes prédéfini

## Slide 36: Rhéocinétique
Résine thermodurcissable seule
  Etude cycle par cycle
  Mise en évidence d’une contrainte seuil - effet viscoplastique

## Slide 37: Rhéocinétique
Échantillon placé dans
le PvT-HADDOC
Maintien de l’état de compression hydrostatique durant tout le test  Tests en compression  Tests à contrainte imposée
Caractérisation mécanique durant l’isotherme
2
3
1
Etude d’un composite UD : PVT-HADDOC

## Slide 38: Rhéocinétique
Triangulaire
+ Test II avec des Durée du cycle = 3 s
Évolution de durant l’isotherme
MPa
MPa
αgel
Test I
Mêmes pour les 3 tests
Fluage
avec
Chargements mécaniques en compression

## Slide 39: Rhéocinétique
Évolution du comportement avec le degré d’avancement
Réponse (quasi) instantanée
Déformation élastique retardée
Écoulement visqueux
Déformation permanente
Analyse de chaque cycle de chargement
Pour chaque cycle 
Étude du comportement avant le point gel seulement
Résultats expérimentaux

## Slide 40: Rhéocinétique
Modèle de Burgers
  Comportement de type fluide viscoélastique

## Slide 41: Rhéocinétique
Loi de comportement
Evolution des paramètres en fonction de a

## Slide 42: Rhéo-cinétique
 Bonne adéquation entre le modèle développé et la réponse du matériau pour les 3 types de chargement mécanique
α = 29%
α = 39%
α = 46%
α = 43%
Test triangulaire I
Test triangulaire II
Test Fluage
α = 41%
MPa
6 10-3 MPa.s-1
2 10-2 MPa.s-1
Validation du modèle

## Slide 43: Conclusions
Contributions
  Outils de caractérisation fine en conditions de procédés
    Matrice seule
    Composite
  Obtention d’évolutions de propriétés thermo-physique au long de la transformation
    Thermique
    Dilatation - retrait
  Premier pas vers une caractérisation rhéologique des TD avant gel
Perspectives et verrous
  Comportement des stratifiés, modélisation
  Intégration dans des modèles de simulation des procédés
  Extension au composites à matrice thermoplastique
  Modes de chargement multiaxiaux

## Slide 44: Merci de votre attention !